ГОСТ Р 53227-2008 (ЕН 12311-1:1999) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ Метод определения деформативно-прочностных свойств EN 12311-1:1999 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties (MOD) Москва Стандартинформ Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» Сведения о стандарте 1 ПОДГОТОВЛЕН Компанией «ТехноНИКОЛЬ» и научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) на основе выполненного Открытым акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ОАО «ЦНС») аутентичного перевода регионального стандарта, указанного в пункте 4 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 727-ст 4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к региональному стандарту ЕН 12311-1:1999 «Материалы гибкие гидроизоляционные. Часть 1: Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие - Определение деформативно-прочностных свойств» (EN 12311-1:1999 «Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties») путем исключения из раздела «Нормативные ссылки» и текста настоящего стандарта ссылки на ЕН 10002-2. Измененный текст раздела «Нормативные ссылки» выделен в тексте стандарта курсивом. Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5) 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет Содержание Предисловие Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Сущность метода 5 Средства испытаний 6 Отбор образцов 7 Подготовка образцов для испытаний 8 Методика проведения испытаний 9 Обработка и представление результатов испытаний, точность метода 9.1 Обработка результатов 9.2 Точность метода 10 Отчет об испытаниях Введение Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения деформативно-прочностных свойств кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной стандартизации. Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают применение кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов с характеристиками, гармонизированными с требованиями стандартов, а также в случаях, когда это технически и экономически целесообразно. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ Метод определения деформативно-прочностных свойств Roofing, hydraulic-insulating, flexible, bitumen-based materials. Method for determination of deformation and strength properties Дата введения - 2009-09-01 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы (далее - материалы) и устанавливает метод определения их деформативно-прочностных свойств. Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик материалов после их изготовления или поставки до их укладки. Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и не применимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоляционных систем после производства работ. 2. Нормативные ссылки Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок. 3. Термины и определения В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 максимальная сила растяжения (maximum force): Наибольшее значение силы растяжения, зафиксированное в процессе испытания. 3.2. удлинение при максимальной силе растяжения (elongation maximum tensile): Удлинение испытуемого образца в момент максимального значения силы растяжения. 3.3. базовая длина: Длина рабочего участка образца до испытания, т.е. расстояние между зажимами или измерительными точками экстензометра. 4. Сущность метода Образец растягивают с постоянной скоростью до разрушения. Регистрируют силу растяжения и соответствующее удлинение образца в процессе испытания. 5. Средства испытаний Разрывная машина для испытаний с устройством для регистрации силы и соответствующего удлинения образца, обеспечивающая: - значение наибольшей предельной нагрузки не менее 2000 Н; - постоянную скорость перемещения подвижного зажима (100 ± 10) мм/мин; - предел допускаемой погрешности измерения силы ± 2 %. Ширина зажимов должна быть не менее 50 мм. Способ крепления образца в зажимах должен обеспечивать равномерное распределение силы растяжения по всей его ширине при проведении испытания, а также исключать разрушение образца внутри зажима или на его границе. Выскальзывание образца из зажимов при проведении испытания не должно превышать 1 мм для материалов толщиной до 3 мм и 2 мм - для материалов большей толщины. Для предотвращения выскальзывания образца из зажимов, превышающего установленные пределы, допускается предварительно охлаждать зажимы или измерять фактическое удлинение образца с применением экстензометра. 6. Отбор образцов Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями стандартов на материалы конкретных видов. 7. Подготовка образцов для испытаний Для проведения испытаний готовят две серии образцов-полосок шириной (50 ± 0,5) мм и длиной не менее 200 мм плюс двухкратная длина зажима: пять образцов, вырубленных в продольном направлении, и пять образцов, вырубленных в поперечном направлении. Образцы вырубают из полосы материала, отобранной для испытания, на расстоянии не менее 100 мм от края полотна с помощью шаблона или вырубного ножа. Направление длины образцов соответствует направлению силы растяжения при проведении испытания. Защитный слой перед проведением испытаний удаляют. Образцы перед испытанием выдерживают не менее 20 ч при температуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (50 ± 20) %. 8 Методика проведения испытаний Образец помещают в зажимы разрывной машины так, чтобы продольные оси зажимов и продольная ось образца совпали между собой и с направлением движения подвижного зажима. Расстояние между зажимами должно быть (200 ± 2) мм. На образец наносят установочные метки, позволяющие заметить любое выскальзывание образца из зажимов. При использовании экстензометра перед проведением испытания устанавливают базовую длину, равную (180 ± 2) мм. Перед проведением испытания рекомендуется прикладывать к образцу предварительную нагрузку не более 5 Н, чтобы проверить правильность установки образца. Испытания проводят при температуре (23 ± 2) °С и постоянной скорости перемещения подвижного зажима (100 ±10) мм/мин. Регистрируют силу растяжения и соответствующее ей увеличение расстояния между зажимами (или измерительными точками экстензометра) в процессе испытания. 9 Обработка и представление результатов испытаний, точность метода 9.1 Обработка результатов По результатам записи диаграммы «сила - удлинение» или по зарегистрированным данным определяют максимальную силу растяжения, зафиксированную в процессе испытания, и вычисляют соответствующее ей относительное удлинение как отношение значения удлинения рабочего участка образца в момент максимального значения силы к базовой длине образца, выраженное в процентах. В случае разрушения образца внутри зажимов, на расстоянии менее 10 мм от наружного края зажимов или при его выскальзывании из зажимов, превышающем установленные пределы, результаты испытаний не учитывают и проводят повторные испытания. Для каждого образца записывают максимальную силу растяжения в ньютонах образца-полоски шириной 50 мм (Н/50), относительное удлинение образца в процентах и направление вырубки образца. Максимальную силу растяжения и относительное удлинение для каждого направления вычисляют как среднеарифметическое значение результатов испытания пяти образцов. Среднее значение максимальной силы растяжения округляют до 5 Н, относительного удлинения - до 1 %. Для материалов на комбинированной основе, при испытании которых на диаграмме «сила - удлинение» наблюдается два или более отчетливых пика, регистрируют силу и удлинение для двух наибольших пиков. (Поправка. ИУС 9-2009 г.) 9.2 Точность метода Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода. 10 Отчет об испытаниях Отчет об испытаниях должен содержать: a)данные, необходимые для идентификации испытуемого материала; b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований; c) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом 6; d) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7; e) результаты испытаний в соответствии с 9.1; f) дату проведения испытаний.